МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«МИСИС»

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Кафедра Технологии и оборудования ОМД

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ТиО ОМД

С.М. Горбатюк

« 9 » 	02	2026

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Технологическая (проектно-технологическая) практика

студенту 	2 курса, группы	МО-24	 направления обучения 15.03.02 Технологические машины и оборудование

Мокрову Кириллу Владимировичу

(Ф.И.О Студента)

направляемому на_АО «ВМЗ», ДТБД, ТЭСА 1420, пресс шаговой формовки

с	9.02	2026

по	21.06	2026

Изучить оборудование и технологический процесс производства

_сварных прямошовных труб большого диаметра

в условиях ТЭСА 1420

агрегат пресс шаговой формовки

Руководитель практики от Выксунского Филиала НИТУ «МИСИС»

А.Н. Фортунатов

Задание принял к исполнению студент

Дата выдачи задания «_9_»	02	2026	г.

Материалы производственной практики, которые должен собрать студент:

1 Краткая характеристика предприятия, включающая цех (производственный участок) и рассматриваемый агрегат.

Производственная структура предприятия (цеха): состав, мощность и годовая производительность основных цехов. Перспективы развития предприятия.

2 Оборудование и технологический процесс производства в рассматриваемом цехе (производственном участке).

2.1 Профильный и марочный сортамент цеха (производственного участка). Применяемые стандарты и их требования к форме, размерам, качеству поверхности, структуре и свойствам продукции, маркировке и упаковке

2.2 Технические требования к исходной заготовке (внутризаводские технические условия, стандарт).

  - Схема расположения оборудования цеха (производственного участка или технологической линии), компоновка.

  - Краткая характеристика основного технологического оборудования цеха (производственного участка или технологической линии) с указанием технических данных.

  - Оборудование отделки, термообработки и покрытия проката (технологические инструкции и проектные материалы, данные ОТК) существующие в цехе (производственном участке).

  - Оборудование (описание и техническая характеристика) для контроля качества продукции. Характеристика и оборудование склада готовой продукции.

  - Подъёмно-транспортное оборудование цеха (грузоподъёмные машины, конвейеры, рольганги и ПТМ специального назначения).

  - Описание технологического процесса производства продукции цеха (производственного участка или линии). Технологические операции и параметры подготовки исходного материала.

  - Возможные и наиболее часто встречающиеся дефекты при производстве готовой продукции.

  - Перспективы развития цеха.

- Характеристика рассматриваемого агрегата

3.1Конструкция основного  и вспомогательного оборудования рассматриваемого агрегата (производственного участка); характеристики и принцип работы.

3.2 Допустимые усилия на узлы основного оборудования. Энергосиловые параметры процесса производства заданного изделия.

  - Кинематическая схема механизмов и трансмиссии рассматриваемого оборудования.

  - Тип, мощность, скоростные характеристики приводов агрегата(ов),характеристики электродвигателей главных приводов. (Характеристики гидравлического или пневматического приводов агрегата, если есть).

  - Рабочий инструмент агрегата (геометрические параметры, способ изготовления, материал).

  - Возможные дефекты и виды брака на рассматриваемом агрегате.

- Технико-экономические показатели производства

4.1 Процентная доля рассматриваемого профиля и марки стали в сортаменте цеха (агрегата).

4.2 Нормативный и фактический расход металла (обрезь, угар, брак, в т.ч., горячий),

4.3 Расход топлива, электроэнергии, воды на 1 т готовой продукции.

4.4 Часовая производительность агрегата при производстве заданного профиля и средняя по данным за предыдущий год,

4.5 Часовая производительность (пропускная способность) основного оборудования, нагревательных, режущих и охлаждающих средств, поточных линий отделки или отдельных станков для зачистки металла.

  - Схема управления цехом.

4.7 Калькуляция себестоимости продукции статьям - для основного вида продукции.

4.8 Прибыль, рентабельность продукции.

4.9 Организационно-правовая форма предприятия (акционерное общество и т.д.).

5 Мероприятия по охране труда и технике безопасности при работе на прокатном стане, прессе, волочильном стане, поточной линии отделки, нагревательных печах, пилах горячей резки, в травильном отделении и т.д.

  - Опасные производственные факторы в цехе.

  - Средства и мероприятия охраны труда в цехе.

6 Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Водного и воздушного бассейнов,

  - Утилизации вредных веществ, выделяемых на производстве;

  - Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ и т.п

7 Графические материалы:

- План расположения оборудования, в том числе для отделки, с указанием технологической линии производства.

- Общий вид рассматриваемого агрегата.

- Виды и разрезы деталей и узлов рассматриваемого агрегата.

- Чертежи рабочего инструмента, калибровки и профилировки валков, отдельных узлов основного оборудования, необходимые для расчетов на прочность и деформацию.

(не менее трёх форматов А1).

По материалам практики подготавливается отчёт и презентация. Структура отчёта должна соответствовать п.п. 1 — 7 указанных материалов.

Защита отчёта на кафедре перед комиссией.

Графическая часть представляется в электронном виде или бумажном на формате А4.

Руководитель практики от предприятия дает отзыв на прохождения студентом практики.

Отзыв руководителя практики на производстве.

Руководитель практики на производстве	______________________________________

Содержание

ВВЕДЕНИЕ		7

1 Краткая характеристика предприятия, цеха и агрегата	9

2 Оборудование и технологический процесс производства в рассматриваемом цехе	11

2.1 Профильный и марочный сортамент цеха. Применяемые стандарты и их требования	11

2.2 Технические требования к исходной заготовке	11

2.3 Схема расположения оборудования цеха, компоновка	12

2.4 Краткая характеристика основного технологического оборудования	12

2.5 Оборудование отделки, термообработки и покрытия проката	14

2.6 Оборудование для контроля качества продукции	14

2.7 Подъёмно-транспортное оборудование цеха	15

2.8 Описание технологического процесса производства продукции	15

2.9 Возможные и наиболее часто встречающиеся дефекты	16

2.10 Перспективы развития цеха	19

3 Характеристика рассматриваемого агрегата	20

3.1 Конструкция основного и вспомогательного оборудования рассматриваемого агрегата, характеристики и принцип работы	20

3.2 Допустимые усилия на узлы основного оборудования. Энергосиловые параметры процесса производства заданного изделия	22

3.3 Кинематическая схема механизмов и трансмиссии рассматриваемого оборудования	22

3.4 Тип, мощность, скоростные характеристики приводов агрегата, характеристики гидравлического привода	23

3.5 Рабочий инструмент агрегата	24

3.6 Возможные дефекты и виды брака на рассматриваемом агрегате	26

4 Технико-экономические показатели производства	28

4.1 Процентная доля рассматриваемого профиля и марки стали в сортаменте цеха	28

4.2 Нормативный и фактический расход металла	28

4.3 Расход топлива, электроэнергии, воды на 1 тонну готовой продукции	28

4.4 Часовая производительность агрегата при производстве заданного профиля	29

4.5 Часовая производительность (пропускная способность) основного оборудования	29

4.6 Схема управления цехом	30

4.7 Калькуляция себестоимости продукции по статьям	31

4.8 Прибыль и рентабельность продукции	32

4.9 Организационно-правовая форма предприятия	32

5 Мероприятия по охране труда и технике безопасности	34

5.1 Опасные производственные факторы в цехе	34

5.2 Средства и мероприятия охраны труда в цехе	36

6 Мероприятия по охране окружающей среды	40

6.1 Охрана воздушного и водного бассейнов	40

6.2 Утилизация вредных веществ, выделяемых на производстве	44

6.3 Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ	46

ВЫВОД		47

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	49

ВВЕДЕНИЕ

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», а также приобретение практических навыков работы на промышленном предприятии. Основными задачами практики являются изучение структуры предприятия, ознакомление с технологическим процессом производства, конструкцией и принципами работы основного оборудования, анализ технико-экономических показателей, а также изучение мероприятий по охране труда и окружающей среды.

Местом прохождения производственной практики выбрано акционерное общество «Выксунский металлургический завод» (АО «ВМЗ») – одно из крупнейших металлургических предприятий России, специализирующееся на выпуске электросварных труб большого диаметра, железнодорожных колёс и листового проката. Практика проходила в трубоэлектросварочном цехе № 4 (ТЭСА 1420), который является одним из ключевых производственных подразделений завода и специализируется на производстве прямошовных сварных труб диаметром от 508 до 1422 мм с толщиной стенки до 48 мм и длиной до 12,3 метров.

В качестве основного рассматриваемого агрегата выбран пресс шаговой формовки – центральное оборудование линии формовки трубных заготовок. Данный агрегат представляет собой крупногабаритную гидравлическую машину, предназначенную для последовательной многопереходной гибки плоского листа по всей его длине с целью получения незамкнутой цилиндрической заготовки для последующей сварки. Выбор именно этого агрегата обусловлен его ключевой ролью в технологическом процессе, сложностью конструктивного исполнения и необходимостью глубокого изучения его гидравлической системы, кинематики и рабочего инструмента.

В процессе прохождения практики были решены следующие задачи: рассмотрена производственная структура предприятия и цеха, изучен сортамент выпускаемой продукции и технические требования к исходной заготовке, рассмотрена схема расположения и дана характеристика основного технологического оборудования, детально изучена конструкция пресса шаговой формовки и его отдельных узлов. Также были определены энергосиловые параметры процесса формовки на примере трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 28 мм из стали 10Г2ФБЮ, рассмотрены кинематическая схема и характеристики гидравлического привода, проведён анализ возможных дефектов и видов брака на рассматриваемом агрегате.

Кроме того, в отчёте представлены технико-экономические показатели производства, включая расход металла и энергоресурсов, производительность оборудования, калькуляцию себестоимости продукции, расчёт прибыли и рентабельности. Отдельное внимание уделено мероприятиям по охране труда и технике безопасности, а также вопросам охраны окружающей среды, включая анализ выбросов загрязняющих веществ, очистку отходящих газов и сточных вод, утилизацию отходов производства.

- Краткая характеристика предприятия, цеха и агрегата

Производственная практика проходила в акционерном обществе «Выксунский металлургический завод» (АО «ВМЗ»), расположенном в городе Выкса Нижегородской области. Завод является одним из крупнейших производителей трубной продукции в России и специализируется на выпуске электросварных труб большого диаметра, железнодорожных колёс и листового проката. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора: «Газпром», «Транснефть», «Лукойл». Производственная структура завода включает электросталеплавильный цех, листопрокатный цех, несколько трубоэлектросварочных цехов, колесопрокатный цех, а также ремонтные и вспомогательные подразделения. Такая структура обеспечивает полный цикл производства – от выплавки стали до отгрузки готовых труб.

Непосредственно практика проходила в трубоэлектросварочном цехе № 4, обозначаемом как ТЭСА 1420. Цех специализируется на производстве прямошовных сварных труб диаметром от 508 до 1422 мм с толщиной стенки до 48 мм и длиной до 12,3 метров. Мощность цеха позволяет выпускать до 300 тысяч тонн труб в год, фактическая годовая производительность составляет около 260 тысяч тонн. Численность персонала цеха – порядка 2033 человек, производительность труда – около 130 тонн на одного работающего в год. Продукция цеха используется для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов, в том числе в районах Крайнего Севера и на морских шельфах.

В качестве основного рассматриваемого агрегата выбран пресс шаговой формовки – центральное оборудование линии формовки трубных заготовок. Пресс предназначен для последовательной гибки плоского листа по всей длине с целью получения незамкнутой цилиндрической заготовки для последующей сварки. Технические характеристики пресса: усилие прессования до 65 МН (5 МН на погонный метр), рабочее давление в гидросистеме до 31,5 МПа, ход гибочной балки 360 мм, точность синхронизации движения гибочного ножа ±0,5 мм. Пресс оснащён шестью гидроцилиндрами (двумя дифференциальными и четырьмя плунжерными), которые обеспечивают необходимое усилие формовки и перемещение верхней балки с инструментом.

Перспективы развития предприятия связаны с расширением сортамента, модернизацией оборудования и цифровизацией производства. Планируется освоение производства труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 52 мм для арктических проектов, увеличение доли труб с внутренним антикоррозионным покрытием, внедрение систем автоматического контроля сварных швов в реальном времени и модернизация пресса шаговой формовки с установкой более точных лазерных датчиков положения траверсы.

Таблица 1 -  Сортамент труб, выпускаемый ТЭСК ТБД

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
| 530 | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24 |
| 630 | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| 720 | 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30 |
| 820 | 9; 10; 13; 16; 18; 20; 24; 30 |
| 1020 | 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 26; 32 |
| 1220 | 19; 20; 22; 24; 26; 32; 34; 36; 38; 40;48 |
| 1420 | 16; 19; 22; 26; 32; 36; 38; 40;48 |

- Оборудование и технологический процесс производства в рассматриваемом цехе

  - Профильный и марочный сортамент цеха. Применяемые стандарты и их требования

Цех ТЭСА 1420 специализируется на выпуске прямошовных сварных труб наружным диаметром от 508 до 1422 мм с толщиной стенки от 8 до 48 мм и длиной от 10,5 до 12,3 метров. Основной сортамент включает трубы диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020, 1220 и 1420 мм. Трубы изготавливаются из листового проката марок стали классов прочности от К42 до К70 (включая К60, К65, К70) и категорий до Х80 по международному стандарту API 5L, а также по ГОСТ Р ИСО 3183. Для эксплуатации в агрессивных сероводородных средах применяются трубы, стойкие к сероводородному растрескиванию.

Применяемые стандарты предъявляют жёсткие требования к геометрии труб. Предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать плюс-минус 1,6 мм для концевых участков и плюс-минус 2,5 мм для остальной части трубы. Овальность концов допускается не более 0,5 процента от наружного диаметра. Кривизна трубы не должна превышать 1,5 мм на погонный метр. Поверхность труб должна быть чистой, без трещин, плен, закатов, раскатанных пузырей и вдавливаний. Допускаются локальные зачистки дефектов при условии, что толщина стенки после зачистки остаётся в пределах допускаемых отклонений. Каждая труба маркируется несмываемой краской с указанием марки стали, диаметра, толщины стенки, номера плавки и порядкового номера трубы. Упаковка труб производится в пакеты массой до 15 тонн с деревянными прокладками между рядами для предотвращения механических повреждений при транспортировке и хранении.

2.2 Технические требования к исходной заготовке

Исходной заготовкой для производства труб является горячекатаный листовой прокат. Технические требования к листам регламентируются внутризаводскими техническими условиями и стандартами предприятия-поставщика. Листы поставляются длиной от 10500 до 12200 мм с допуском по длине плюс 100 мм. Ширина листа рассчитывается для каждого типоразмера трубы индивидуально в зависимости от диаметра, толщины стенки и коэффициента экспандирования. Предельные отклонения по толщине листа составляют плюс-минус 0,8 мм для толщин до 20 мм и плюс-минус 1,0 мм для больших толщин. Отклонение от плоскостности не должно превышать 8 мм на погонный метр длины, при этом общее отклонение по всей длине листа не должно превышать 10 мм. Серповидность допускается не более 1 мм на метр длины, но не более 12 мм на всю длину листа. Косина реза кромок и серповидность не должны выводить лист за номинальные размеры по ширине и длине. На поверхности листа не допускаются трещины, плены, раскатанные пузыри, вкатанная окалина и раковины от окалины. Допускается зачистка поверхностных дефектов при условии, что толщина листа после зачистки не выходит за предельные отклонения. На обрезных кромках листов не допускаются зазубрины, расслоения, трещины-расщепления, рваная и затянутая кромка. Каждый лист должен быть подвергнут ультразвуковому контролю на заводе-поставщике и иметь маркировку несмываемой краской с указанием марки стали, класса прочности, индекса завода-изготовителя, номинальных размеров и номера плавки.

2.3 Схема расположения оборудования цеха, компоновка

Схема расположения оборудования цеха ТЭСА 1420 представляет собой последовательную технологическую линию, вытянутую в длину более чем на 800 метров. Оборудование скомпоновано в пяти производственных пролётах шириной по 36 метров каждый и высотой 22,5 метра. Здание цеха имеет прямоугольную форму с размерами 864 метра в длину и 206 метров в ширину. В начале технологической линии расположен склад листового металла с приёмным рольгангом, листоукладчиком и поперечным транспортёром. Далее последовательно установлены девятивалковая правильная машина закрытого типа, щёточная машина с пылеотсосом для удаления окалины, кромкофрезерный станок с двумя независимыми фрезерными узлами и кромкогибочный пресс. Центральное место занимает пресс шаговой формовки, вокруг которого организованы участки подачи листа и выдачи сформированной заготовки. За прессом шаговой формовки следуют сборочно-сварочный стан для сварки технологического шва, станы сварки внутреннего и наружного шва под флюсом, установка для удаления флюсовой корки, транспортёр охлаждения, установка плазменной резки концов труб, гидромеханический экспандер для калибровки концов и всей длины трубы, гидроиспытательный пресс, участок неразрушающего контроля, включающий ультразвуковые и рентгеновские установки, площадки осмотра и ремонта труб, и, наконец, склад готовой продукции с отправочным рольгангом.

2.4 Краткая характеристика основного технологического оборудования

Девятивалковая правильная машина закрытого типа предназначена для выравнивания листа после горячей прокатки и устранения остаточных напряжений. Перед правильной машиной установлено устройство для очистки поверхности листа от посторонних предметов и две пары вертикальных роликов для центровки листа относительно оси машины. Щёточная машина с пылеотсосом удаляет отслоившуюся в процессе правки окалину с поверхности листа. Кромкофрезерный станок оснащён двумя независимыми фрезерными узлами с каждой стороны листа, которые последовательно выполняют предварительное и чистовое фрезерование кромок. Вторые фрезерные узлы формируют кромку требуемой формы под сварку, обычно Х-образную разделку. Кромкогибочный пресс осуществляет подгибку продольных кромок листа шаговым способом одновременно с двух сторон по всей длине заготовки. Пресс шаговой формовки является центральным агрегатом линии и выполняет основную формовку профиля трубы способом многопереходной гибки участков от подогнутых кромок к середине профиля. Усилие прессования достигает 65 МН при рабочей длине 13 метров. Сборочно-сварочный стан служит для фиксации трубной заготовки в верхнем положении и сварки технологического шва в среде углекислого газа одной дугой с использованием сварочной проволоки. Станы сварки внутреннего и наружного шва оснащены трёх- и четырёхдуговыми сварочными головками, работающими под флюсом. Гидромеханический экспандер обеспечивает калибровку труб раздачей по всей длине, что позволяет достичь требуемой точности по наружному диаметру, величине овальности концов и прямолинейности труб.

Таблица 2 – Техническая характеристика  пресса

| Наименование параметров | Данные |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Диаметр трубы, мм | 508-1422 |
| Длина трубы, м | 9,1-12,3 |
| Длина гибки, м | 9,1-13,0 |
| Усилие прессования при рабочей длине 13 м, МН (МН/м), не более | 65,0 (5,0) |
| Рабочее давление, МПа, не более | 31,5 |
| Ход гибочной балки, мм | 360 |
| Точность синхронизации гибочного ножа в конце хода гибки, мм | ±0,5 |
| Рабочая высота, мм | +700 |
| Высота выхода труб, мм | +820 |

Рисунок 2 - Общий вид пресса шаговой формовки

2.5 Оборудование отделки, термообработки и покрытия проката

В цехе ТЭСА 1420 оборудование отделки включает установку плазменной резки концов труб для отрезки дефектных концевых участков, включая технологические планки. После резки трубы поступают на промывку водой внутренней поверхности. Для снятия внутренних напряжений и улучшения структуры металла после сварки трубы проходят термообработку в проходных печах, где температура нагрева контролируется в диапазоне 200-220 градусов Цельсия для сушки и снятия напряжений. Участок нанесения антикоррозионного покрытия оснащён оборудованием фирмы Selmers Technology. На этом участке последовательно работают наружный дробемёт для очистки поверхности трубы, печь термообезжиривания, камера нанесения эпоксидного праймера, печь предварительного нагрева, установка нанесения основного полимерного покрытия и печь промежуточного нагрева для полимеризации покрытия. Технологические инструкции регламентируют режимы нанесения покрытия в зависимости от диаметра и толщины стенки трубы. Данные ОТК фиксируют результаты контроля толщины покрытия, адгезии и сплошности.

2.6 Оборудование для контроля качества продукции

Контроль качества продукции в цехе осуществляется на нескольких этапах с использованием разнообразного оборудования. Автоматизированный ультразвуковой контроль применяется для проверки продольных сварных швов труб и основного металла концевых участков. Ручной ультразвуковой контроль используется для дополнительной проверки участков с отметками автоматизированного контроля. Рентгенотелевизионный контроль применяется для проверки концевых участков сварных швов и участков с отметками ручного ультразвукового контроля. Магнитолюминесцентный контроль используется для проверки фаски торцов трубы. Гидроиспытательный пресс позволяет проводить испытание каждой трубы давлением до 20 МПа с автоматической регистрацией параметров. Ультразвуковые толщиномеры применяются для выборочного контроля толщины стенки. Штангенциркули и микрометры используются для замеров геометрических параметров. Склад готовой продукции представляет собой открытую площадку с системой рольгангов и мостовых кранов. Трубы на складе укладываются в штабеля высотой до трёх рядов с прокладками между рядами. Отгрузка производится железнодорожным и автомобильным транспортом.

2.7 Подъёмно-транспортное оборудование цеха

Подъёмно-транспортное оборудование цеха включает мостовые краны грузоподъёмностью до 50 тонн для перемещения листов, заготовок и готовых труб. Рольганги используются для продольного перемещения листов и труб по технологической линии. Цепные и зубчатые передачи служат для привода транспортных роликов. Толкающие тележки на направляющих с роликами предназначены для поперечной транспортировки и позиционирования полос под гибочным ножом пресса. Канатные системы используются для перемещения толкающих тележек вдоль пресса. Подъёмные ролики и откидные столы обеспечивают поддержку листа при подаче в пресс и выходе заготовки. Листоукладчики с вакуумными захватами применяются для автоматизированной подачи листов со склада на технологическую линию. Винтовые конвейеры используются для удаления окалины и стружки от кромкофрезерных станков.

2.8 Описание технологического процесса производства продукции

Технологический процесс производства труб в цехе ТЭСА 1420 включает следующие основные операции. В начале листы складируются в штабели на складе металла по маркам стали, толщинам и ширине. Перед задачей в производство контролёр ОТК проводит входной контроль листов, проверяя наличие и соответствие сертификата. Задача листов осуществляется при помощи приёмного рольганга, листоукладчика и поперечного транспортёра. Затем лист подаётся на девятивалковую правильную машину, где происходит его выравнивание. После правки лист поступает на щёточную машину, где с его поверхности удаляется отслоившаяся окалина. Далее выполняется контроль геометрии листа, который осуществляется выборочно не реже трёх раз в смену. При необходимости на лист привариваются технологические планки для удобства транспортировки через линию. Обработка продольных кромок под сварку производится на кромкофрезерном станке, который формирует Х-образную разделку кромок. Подгибка продольных кромок осуществляется на кромкогибочном прессе шаговым способом одновременно с двух сторон. Формовка основной части профиля выполняется на прессе шаговой формовки способом многопереходной гибки от подогнутых кромок к середине. Сформированная трубная заготовка подаётся на установку клеймения, где на наружную поверхность наносятся маркировочные знаки. Затем заготовка поступает на участок гидросбива окалины, где струями воды под давлением до 20 МПа очищается внутренняя и наружная поверхность. После этого заготовка сушится в проходной печи при температуре не выше 200-220 градусов. Далее трубная заготовка подаётся на сборочно-сварочный стан, где после фиксации заготовки происходит сварка технологического шва в среде углекислого газа. После сварки технологических швов трубы поступают на станы сварки внутренних швов под флюсом, а затем на станы сварки наружных швов также под флюсом. После сварки трубы охлаждаются на транспортёре и поступают на участок неразрушающего контроля. Далее производится плазменная обрезка концов труб и промывка внутренней поверхности водой. Калибровка труб выполняется на гидромеханическом экспандере раздачей по всей длине. Затем каждая труба проходит гидравлическое испытание давлением до 20 МПа. После гидроиспытаний трубы направляются на приёмочный неразрушающий контроль, включающий ультразвуковой контроль швов и основного металла концов, рентгенотелевизионный контроль сварных швов и магнитолюминесцентный контроль фаски. Контролёр ОТК производит осмотр каждой трубы, замер овальности концов, разметку дефектных участков и принимает решение о годности трубы. После окончательной приёмки трубы поступают на склад готовой продукции.

2.9 Возможные и наиболее часто встречающиеся дефекты

В процессе производства труб в цехе ТЭСА 1420 могут возникать различные дефекты поверхности и геометрии. Риски представляют собой канавки без выступа кромок с закруглённым дном, образующиеся от царапания поверхности металла о транспортное или технологическое оборудование. Поперечные риски возникают при поперечном перемещении листа на участках задачи в производство и приварки планок, при формовке на прессе шаговой формовки и при вращении трубы на поворотных роликах. Продольные риски образуются при продольном перемещении листа при отсутствии вращения транспортных валков или при перемещении трубы в сборочно-сварочных станах.

L

L

L

Рисунок 3 – Риски

Задиры представляют собой канавки с собранным на конце металлом и образуются от налипшей окалины на роликах, вкладышах пресса и опорных бойках.

Рисунок 4 – Задиры

Продиры – это нарушения целостности поверхностного слоя с образованием углублений произвольной длины и геометрии, возникающие от резкого трения листа или трубы о детали оборудования.

L

L

L

Рисунок 5 – Протиры

L

L

L

Рисунок 6 – Продиры

Вмятины – углубления без утонения стенки, образующиеся при неправильной настройке инструмента оборудования. При нарушении режимов формовки возможно также отклонение геометрических параметров трубной заготовки в виде недоформовки или переформовки.

Рисунок 7 – Вмятины

2.10 Перспективы развития цеха

Перспективы развития цеха ТЭСА 1420 связаны с модернизацией оборудования, расширением сортамента и внедрением цифровых технологий в рамках проекта «Сила Сибири — 2». Планируется освоение производства труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 52 мм для поставок газа в Китай, что потребует усиления прессового оборудования и сварочных станов. Ведётся работа по увеличению доли труб с внутренним антикоррозионным покрытием, модернизации пресса шаговой формовки с лазерными датчиками, внедрению автоматического контроля сварных швов и цифровой системы прослеживаемости каждой трубы. Также рассматривается выпуск двухшовных труб для морских проектов. Эти меры направлены на выполнение обязательств перед китайской стороной и расширение географии поставок.

- Характеристика рассматриваемого агрегата

3.1 Конструкция основного и вспомогательного оборудования рассматриваемого агрегата, характеристики и принцип работы

Рассматриваемым агрегатом является пресс шаговой формовки, который представляет собой крупногабаритную гидравлическую машину, предназначенную для последовательной многопереходной гибки плоского листа по всей его длине с целью получения незамкнутой цилиндрической заготовки для последующей сварки. Пресс состоит из следующих основных узлов: станины, нижней балки, верхней балки, гидроцилиндров прессования и подъёма, направляющих, рабочего инструмента, а также вспомогательных систем – гидропривода, системы управления, транспортных рольгангов и толкающих тележек.

Станина пресса представляет собой сварную конструкцию, состоящую из верхней, нижней и боковых частей, которые соединены между собой стяжками. Натяжение стяжек осуществляется с помощью гидравлических натяжных устройств, при этом две стяжки стягиваются одновременно. На боковых элементах станины расположены направляющие для верхней балки. На нижней части станины с боковых сторон расположены четыре стойки, причём на стороне пульта управления стойки закреплены в виде жёстких опор, а на выходной стороне предусмотрена система скольжения, компенсирующая тепловые расширения.

Нижняя балка предназначена для крепления нижних гибочных бойков, которые сбоку зажимаются на нижней балке с помощью гидроцилиндров. Между нижней балкой и нижней частью станины расположены четыре цилиндра выравнивания, которые удерживают нижнюю балку в прямом положении во время работы. Рядом с цилиндрами расположены датчики пути, которые учитывают прогибание нижней балки в направлении фундамента и обеспечивают подачу давления на соответствующие цилиндры для компенсации прогиба. В середине между гибочными бойками размещены гидравлически поднимающиеся ролики выходного рольганга и поднимающиеся транспортные поддерживающие элементы.

Верхняя балка предназначена для крепления гибочного ножа или пуансона в зависимости от толщины стенки формуемой заготовки. Нож крепится под верхней балкой винтами с Т-образной головкой. Для восприятия боковых усилий, возникающих при гибке на ноже, сверху на верхней балке установлены три опоры, передающие усилия на станину. Между верхней балкой и верхней частью станины расположены цилиндры прессования. В продольном направлении верхняя балка имеет плавающую направляющую между боковыми элементами станины. Горизонтальное положение верхней балки устанавливается с помощью регулируемых цилиндров. На верхней балке размещён измерительный мост, установленный на фундаменте в безвибрационном исполнении, к которому привязаны измерительные стержни каждого гидроцилиндра для точного и беспрепятственного измерения положения балки.

Принцип работы пресса шаговой формовки заключается в следующем. Лист, подготовленный на предыдущих операциях, подаётся входным рольгангом в позицию перед прессом и центрируется по оси машины. Затем рольганг опускается, и лист укладывается на откидные столы, которые устанавливаются на заданный угол. Толкающие тележки перемещают лист в направлении середины машины до первой позиции гибки. После этого верхняя балка с инструментом опускается с помощью гидроцилиндров и производит гибку участка листа заданной длины. Затем верхняя балка поднимается, толкающие тележки продвигают лист на следующий шаг, и процесс повторяется. Количество шагов формовки зависит от диаметра трубы и толщины стенки и обычно составляет семнадцать шагов для полного цикла формовки. После завершения формовки сформированная трубная заготовка выталкивается из пресса с помощью толкающей тележки и транспортируется на следующие участки технологической линии.

3.2 Допустимые усилия на узлы основного оборудования. Энергосиловые параметры процесса производства заданного изделия

Для расчёта энергосиловых параметров процесса формовки на прессе шаговой формовки агрегата ТЭСА 1420 выбран типоразмер трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 28 мм из стали 10Г2ФБЮ (предел текучести 550 МПа). Формовка производится пуансоном радиусом 475 мм и бойком радиусом 100 мм. Момент изгиба при упругопластической деформации рассчитывается по формуле M = W · σ_т, где W — момент сопротивления сечения, σ_т — предел текучести, а с учётом упрочнения материала момент изгиба определяется как M = M_упр + M_пл. Полная работа гиба одной заготовки составляет A = M · φ, где φ — угол поворота нейтрального слоя. Усилие формовки на прессе шаговой формовки создаётся шестью гидроцилиндрами: четырьмя плунжерными (до 85% общего усилия) и двумя дифференциальными поршневыми (15% усилия). Общее усилие при рабочей длине 13 м составляет 65 МН, что соответствует 5 МН на погонный метр, рабочее давление в гидросистеме не превышает 31,5 МПа. Допустимые усилия на узлы пресса определяются прочностью станины, балок и гидроцилиндров. Расчётное усилие на один поршневой цилиндр составляет 22,7 кН, на один плунжерный — также 22,7 кН. Все условия прочности соблюдаются с пятикратным запасом.

3.3 Кинематическая схема механизмов и трансмиссии рассматриваемого оборудования

Кинематическая схема пресса шаговой формовки включает в себя механизмы вертикального перемещения верхней балки и механизмы продольного перемещения листа и заготовки. Вертикальное перемещение верхней балки осуществляется шестью гидроцилиндрами – двумя дифференциальными и четырьмя плунжерными. Перемещение верхней балки вниз происходит при подаче рабочей жидкости в плунжерные цилиндры и в поршневую полость дифференциальных цилиндров. При этом происходит слив жидкости из штоковой полости дифференциальных цилиндров через подпорный клапан. Перемещение верхней балки вверх осуществляется двумя дифференциальными цилиндрами: рабочая жидкость подаётся в штоковую полость, а слив происходит из плунжерных цилиндров и поршневой полости дифференциальных цилиндров. Вес верхней балки воспринимается подпорными клапанами, установленными на стороне кольцевой камеры дифференциальных цилиндров, что предотвращает случайное опускание балки. Для синхронизации движения балки каждый цилиндр оснащён системой измерения пути. Датчики отслеживают перекос балки, и при возникновении ошибки работа блокируется. При перекосе на какой-либо дифференциальный цилиндр подаётся большее давление для выравнивания положения.

Механизмы продольного перемещения листа и заготовки включают рольганги, откидные столы и толкающие тележки. Входной рольганг подаёт лист в позицию перед прессом, после чего он опускается, и лист укладывается на откидные столы. Толкающие тележки перемещаются на направляющих с возможностью лёгкого перемещения на роликах. Перемещение тележек осуществляется с каждой стороны совместным приводом, движение которого передаётся на тяговые цепи отдельных путей перемещения посредством карданных валов. Для продольной транспортировки готовой заготовки используется толкающая тележка, которая тянется двумя канатами по нижней балке пресса. Скорость транспортировки рольганга немного выше скорости перемещения тележки для обеспечения плавного выхода заготовки.

Рисунок 9 - Схема гидравлического привода пресса

3.4 Тип, мощность, скоростные характеристики приводов агрегата, характеристики гидравлического привода

Гидравлический привод пресса шаговой формовки является основной системой, обеспечивающей движение верхней балки и создание усилия формовки. Гидропривод включает шесть насосов, маслобак, станцию фильтрации, гидроаккумулятор, предохранительные клапаны и гидрораспределители. Шесть насосов засасывают рабочую жидкость из гидробака и подают в напорную линию. На напорных магистралях всех насосов установлены предохранительные клапаны для защиты насосов от перегрузок. Необходимая подача насосов для перемещения верхней балки без нагрузки составляет 79,5 литра в минуту, а при формовке – 366 литров в минуту. Рабочая мощность одного насоса при формовке составляет 73,1 кВт, полная мощность – 95 кВт.

Гидрораспределители с электрическим пропорциональным управлением изменяют не только направление потока рабочей жидкости, но и его расход, то есть осуществляют регулирование скорости перемещения верхней балки. При переключении гидрораспределителей в соответствующие положения масло поступает в плунжерные гидроцилиндры и поршневые полости дифференциальных цилиндров, вызывая опускание балки вниз. При другом переключении масло поступает в штоковые полости дифференциальных цилиндров, вызывая поднятие балки вверх.

Максимальная скорость перемещения верхней балки под нагрузкой составляет 9,5 мм в секунду. Скорость холостого хода выше и регулируется изменением расхода рабочей жидкости. Точность синхронизации гибочного ножа в конце хода гибки обеспечивается с точностью до плюс-минус 0,5 мм благодаря системе измерения пути, связанной с измерительным мостом на фундаменте. Диаметр трубопроводов напорной линии принят 76 мм, сливной линии – 82 мм при толщине стенки 5 мм. Потери давления в гидросистеме с учётом трения по длине и местных сопротивлений составляют 0,2 МПа в напорной линии и 0,1 МПа в сливной линии.

3.5 Рабочий инструмент агрегата

Рабочий инструмент пресса шаговой формовки предназначен для деформирования участков профиля заготовки и включает верхний и нижний инструмент. Верхний инструмент может быть двух типов: гибочный нож, применяемый для формовки толщин стенок заготовки более 40 мм, и пуансон, применяемый для формовки толщин стенок до 40 мм. Для рассчитываемого типоразмера трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 28 мм используется пуансон. Нижний инструмент выполнен в виде двух опорных колодок (бойков), установленных на нижней балке пресса. Пуансон и два ряда опорных колодок состоят из десяти отдельных секций, что позволяет равномерно распределять нагрузку по длине и облегчает замену инструмента. Радиус пуансона для трубы диаметром 1420 мм составляет 475 мм, радиус бойка – 100 мм.

Геометрические параметры очага формоизменения определяются ходом пуансона, который для максимального хода составляет 20,55 мм. Шаг формовки (расстояние между соседними оттисками пуансона) равен 254,9 мм. Величина шага по центру (половина шага) составляет 127 мм. Полный цикл формовки включает 17 шагов: сначала формуется левая кромка, затем за 9 шагов формуется левая часть заготовки до среднего участка, десятым шагом формуется правая кромка, затем аналогично формуется правая часть, и последним шагом формуется средний участок.

Материалы для изготовления рабочего инструмента выбираются исходя из высоких требований к прочности, износостойкости и теплостойкости. Пуансоны изготавливаются из сталей марок 27Х2Н2М1Ф, 2Х6В8М2К8, 3Х2В8Ф. Формовочные ножи изготавливаются из сталей 4Х5В2ФС, 4Х5МФ1С, 4Х5МФС. Бойки изготавливаются из сталей 5Х3В3МФС, 5ХВ2С, 5ХГМ. Изготовление пуансонов производится на специализированном предприятии ООО «Уралоснастка». Процесс изготовления включает получение заготовки, механическую обработку (черновое и чистовое шлифование), закалку и заточку профиля. Обработка может производиться на строгальных, фрезерных или фасонно-строгальных станках, в том числе с программным управлением. Пуансон должен быть несколько меньше, чем матрица, при этом зазор между ними тщательно выверяется. Закалка позволяет пуансону длительное время сохранять первоначальную форму при воздействии силовых нагрузок.

Рисунок 10 – Пресс шаговой формовки

3.6 Возможные дефекты и виды брака на рассматриваемом агрегате

На прессе шаговой формовки могут возникать следующие дефекты трубной заготовки. Риски представляют собой канавки без выступа кромок с закруглённым или плоским дном. Поперечные риски образуются при поперечном перемещении листа на участке формовки и при вращении трубы на поворотных роликах. Продольные риски образуются при продольном перемещении листа в случае отсутствия вращения транспортных валков. По расстоянию между рисками можно определить, на каком конкретном оборудовании возник дефект.

Задиры – дефект поверхности в виде канавки с собранным на конце металлом. На наружной поверхности трубы задиры образуются от роликовых и плоских проводок участка формовки, поддерживающих лист, а также от налипшей окалины и инородных частиц на опорных бойках пресса. Продиры – нарушение целостности поверхностного слоя с образованием углублений произвольной длины и геометрии. Поперечные продиры образуются при поперечном перемещении листа, продольные – при трении нижней поверхности листа об опорные бойки пресса во время формовки.

Вдавы – углубления различной формы, образующиеся при вдавливании инородных частиц на формовочных прессах. На прессе шаговой формовки вдавы могут быть хаотично расположенными на наружной поверхности, а также расположенными вдоль сварного шва или поперек образующей трубы с определённой периодичностью, равной шагу формовки. Отпечатки – дефект в виде выступов или углублений, периодически повторяющихся по длине, возникающие при дефектах валков или налипании на них инородных частиц. Вмятины – углубления без утонения стенки, образующиеся при неправильной настройке инструмента оборудования, в частности на прессе шаговой формовки от подъёмных роликов.

При нарушении режимов формовки возможно также отклонение геометрических параметров трубной заготовки в виде недоформовки (недостаточная кривизна заготовки, приводящая к сложностям при сборке стыка) или переформовки (избыточная кривизна, приводящая к овальности и сложностям при сварке). Для получения качественного профиля трубной заготовки необходимо строго соблюдать расчётные режимы деформации, включая ход пуансона, шаг формовки и порядок обхода заготовки. Контроль качества формовки осуществляется визуально и с помощью шаблонов

Рисунок 11 – Вдавы

L

L

Рисунок 12 – Отпечатки

- Технико-экономические показатели производства

4.1 Процентная доля рассматриваемого профиля и марки стали в сортаменте цеха

Рассматриваемым профилем является труба диаметром 1420 мм с толщиной стенки 28 мм из стали класса прочности К60 (марка 10Г2ФБЮ). Данный типоразмер относится к наиболее востребованным в сегменте труб большого диаметра, используемых для строительства магистральных газопроводов. Доля труб диаметром 1420 мм в общем объёме производства цеха ТЭСА 1420 составляет примерно 35-40 процентов. Трубы диаметром 1220 мм занимают около 30 процентов, диаметром 1020 мм – около 20 процентов, а остальные диаметры (530, 630, 720, 820 мм) – оставшиеся 10-15 процентов. В сегменте труб диаметром 1420 мм наиболее востребованными являются толщины стенки от 26 до 40 мм, причём толщина 28 мм составляет примерно 15-20 процентов от общего объёма труб данного диаметра. Марка стали К60 (10Г2ФБЮ) является одной из наиболее распространённых для труб данного диаметра, её доля в производстве труб диаметром 1420 мм оценивается примерно в 25-30 процентов. Таким образом, доля рассматриваемого профиля в общем объёме производства цеха составляет ориентировочно 7-10 процентов.

4.2 Нормативный и фактический расход металла

Нормативный расход металла на производство труб включает массу готовой продукции, а также неизбежные потери и отходы. В цехе ТЭСА 1420 коэффициент расхода металла (отношение массы заготовки к массе готовой продукции) составляет по плану 1,031 тонны на тонну готовых труб, а фактически за последний отчётный период – также 1,031, что свидетельствует о стабильном соблюдении технологических норм. Общий выход годного (газопроводного проката) составляет 97 процентов.

Отходы и потери металла включают следующие составляющие. Лом негабаритный (крупные обрезки) составляет около 14611 тонн в год, лом габаритный (мелкие обрезки и высечка) – около 29823 тонн, стружка витковая, образующаяся при обработке кромок – около 8595 тонн, окалина, удаляемая с поверхности листа – около 859 тонн, а также брак – около 859 тонн в год. Общий объём отходов и брака составляет примерно 54747 тонн в год. Суммарный расход металла с учётом возвратных отходов составляет 914197 тонн в год, из которых после вычета отходов и брака на готовую продукцию идёт 859450 тонн.

4.3 Расход топлива, электроэнергии, воды на 1 тонну готовой продукции

Расход энергоресурсов на производство одной тонны готовых труб в цехе ТЭСА 1420 составляет следующие значения. По технологическому газу расход составляет примерно 5,2 кубических метра на тонну (исходя из годового потребления 4469 тысяч кубометров при производстве 859450 тонн). Расход углекислоты на тонну готовой продукции составляет около 1,6 килограмма (годовое потребление 1375 тонн). Потребление пара составляет примерно 1,3 Гкал на тонну (годовое потребление 1117 Гкал). Расход электроэнергии является одной из крупнейших статей энергозатрат и составляет около 127 кВт·ч на тонну продукции (годовое потребление 109006621 кВт·ч). Расход технической воды – примерно 3,75 кубических метра на тонну (годовое потребление 3222938 кубометров), оборотной воды – около 8,9 кубических метра на тонну (годовое потребление 7649105 кубометров). Сжатого воздуха расходуется около 109 кубических метров на тонну (годовое потребление 93680 тысяч кубометров).

4.4 Часовая производительность агрегата при производстве заданного профиля

Максимальная производительность линии ТЭСА 1420 при производстве труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 28 мм определяется скоростью работы пресса шаговой формовки и синхронизацией всех участков. Полный цикл формовки одной заготовки включает 17 шагов гибки, при максимальной скорости позиционирования и минимальном времени вспомогательных операций цикл занимает около 2 минут. При идеальных условиях (без остановок, с мгновенной загрузкой и выгрузкой) максимальная производительность пресса достигает 30 заготовок в час, что при массе одной трубы около 15 тонн соответствует 450 тоннам в час. Однако с учётом реальных ограничений (время на загрузку листа, перемещение заготовки, переналадку, смену инструмента) максимальная устойчивая производительность пресса составляет 25 заготовок в час (375 тонн в час). По всей линии в целом с учётом работы сварочного участка, калибровки и выходного контроля максимальная производительность достигает 330-350 тонн в час при полной синхронизации всех агрегатов и отсутствии простоев.

4.5 Часовая производительность (пропускная способность) основного оборудования

Пропускная способность основного оборудования технологической линии распределяется следующим образом. Правильная машина способна обрабатывать до 30 листов в час, что соответствует примерно 450 тоннам в час. Кромкофрезерный станок имеет производительность около 25 листов в час (375 тонн в час). Пресс шаговой формовки, как указано выше, обеспечивает 300-375 тонн в час. Станы сварки внутреннего и наружного шва работают со скоростью сварки около 1,5-2 метров в минуту, что для трубы длиной 12 метров соответствует примерно 8-10 трубам в час (120-150 тонн в час). Установка плазменной резки концов обрабатывает одну трубу за 2-3 минуты, обеспечивая 20-30 труб в час. Гидромеханический экспандер имеет производительность около 15-20 труб в час. Гидроиспытательный пресс испытывает одну трубу за 3-5 минут, обеспечивая 12-20 труб в час. Таким образом, «узким местом» линии являются сварочные станы и гидроиспытательный пресс, которые определяют общую производительность цеха.

4.6 Схема управления цехом

Схема управления цехом ТЭСА 1420 является линейно-функциональной. Непосредственное руководство цехом осуществляет начальник цеха, которому подчиняются заместители по производству, по технологии, по оборудованию и по качеству. Заместителю начальника цеха по производству подчинены производственные мастера участков (участок подготовки металла, участок формовки, участок сварки, участок термообработки, участок контроля и отделки). В свою очередь, производственным мастерам подчиняются бригадиры и рабочие смен. Заместителю по технологии подчинены технологи бюро, которые разрабатывают технологические карты и контролируют соблюдение режимов. Заместителю по оборудованию подчинены механики и энергетики цеха, обеспечивающие ремонт и обслуживание оборудования. Заместителю по качеству подчинены контролёры ОТК, осуществляющие входной контроль листов, операционный контроль и приёмку готовой продукции.

На уровне цеха также функционирует диспетчерская служба, которая координирует работу всех участков в реальном времени, отслеживает выполнение сменных заданий и оперативно решает возникающие проблемы. Управление технологическим процессом на уровне отдельных агрегатов автоматизировано и осуществляется с пультов управления, где операторы контролируют параметры процесса (усилие, скорость, температуру, давление) и при необходимости корректируют режимы.

Рисунок 15 – Схема управления участка формовки ТЭСА 1420

4.7 Калькуляция себестоимости продукции по статьям

Калькуляция себестоимости труб диаметром 1420 мм (в среднем по цеху) включает следующие статьи затрат. Сырьё и основные материалы составляют основную долю себестоимости – около 13110 миллионов рублей в год при годовом объёме производства 859450 тонн. На одну тонну это составляет примерно 14542 рубля. К основным материалам также относятся планка (приварные технологические элементы) – 136,7 миллиона рублей в год и электродная проволока – 120,5 миллиона рублей в год. За вычетом возвратных отходов (лом, стружка, окалина) на сумму около 132,4 миллиона рублей задано за вычетом отходов составляет 13235 миллионов рублей или 15399 рублей на тонну.

Расходы по переделу включают следующие статьи. Топливо технологическое (газ) – 12,6 миллиона рублей в год. Энергетические затраты: углекислота – 14 миллионов рублей, пар – 0,3 миллиона, электроэнергия – 182 миллиона рублей, вода техническая – 3,4 миллиона, вода оборотная – 4,5 миллиона, сжатый воздух – 10,6 миллиона рублей. Итого энергозатраты составляют около 214,8 миллиона рублей в год. Вспомогательные материалы – 6,7 миллиона рублей. Расходы на оплату труда – 699,8 миллиона рублей. Единый социальный налог (26 процентов) – 182 миллиона рублей. Сменное оборудование – 96,6 миллиона рублей. Затраты на ремонт (текущий и капитальный) – 192,9 миллиона рублей. Содержание основных средств – 74,2 миллиона рублей. Амортизация основных фондов – 713,2 миллиона рублей. Расходы по внутризаводскому перемещению грузов – 12,5 миллиона рублей. Прочие расходы, включая охрану труда, – 72,8 миллиона рублей. Итого расходов по переделу – 2278 миллионов рублей.

Цеховая себестоимость выработанной продукции составляет 17303 миллиона рублей или 20133 рубля на тонну. Общехозяйственные расходы – 168,6 миллиона рублей. Производственная себестоимость – 17472 миллиона рублей. Коммерческие расходы – 352,2 миллиона рублей. Полная себестоимость составляет 17824 миллиона рублей или 20739 рублей на тонну продукции.

4.8 Прибыль и рентабельность продукции

Средняя фактическая цена реализации одной тонны труб (средняя по всем маркам стали и диаметрам) составляет 26500 рублей. При полной себестоимости 20739 рублей на тонну прибыль от реализации одной тонны составляет 5761 рубль. Годовая прибыль от реализации продукции цеха при годовом объёме производства 859450 тонн составляет примерно 4950 миллионов рублей (4,95 миллиарда рублей). Рентабельность продукции (отношение прибыли к себестоимости) составляет примерно 17,5 процента, что является хорошим показателем для металлургической отрасли. Стоимость отгруженной продукции в оптовых ценах составляет 8217 миллионов рублей, стоимость отгруженной продукции по себестоимости – 6996 миллионов рублей. Затраты на рубль товарной продукции составляют 85 копеек, то есть на каждый рубль выручки приходится 85 копеек затрат и 15 копеек прибыли.

4.9 Организационно-правовая форма предприятия

Предприятие, на котором проходила практика, является акционерным обществом – АО «Выксунский металлургический завод». Акционерное общество – это форма организации публичной компании, уставный капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Предприятие входит в состав крупной промышленной группы, что обеспечивает ему доступ к инвестициям, современным технологиям и широким рынкам сбыта. Организационно-правовая форма акционерного общества позволяет предприятию привлекать капитал путём выпуска акций, обеспечивает прозрачность управления и отчётности, а также даёт возможность акционерам участвовать в управлении через общее собрание и совет директоров.

5 Мероприятия по охране труда и технике безопасности

5.1 Опасные производственные факторы в цехе

В трубоэлектросварочном цехе ТЭСА 1420 присутствует широкий спектр опасных и вредных производственных факторов, обусловленных особенностями технологического процесса. Основными из них являются повышенный уровень шума на рабочих местах, повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны, движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки и материалы, а также повышенная температура оборудования и поверхностей материалов.

Шумовое воздействие в цехе создаётся работающим технологическим и вентиляционным оборудованием, а также транспортируемыми по рольгангам и передаточным устройствам листами и трубами. Наиболее высокие уровни шума наблюдаются на участке подготовки листа (кромкострогательные станки, правильные машины) и на участке формовки (пресс шаговой формовки). Уровень шума на этих рабочих местах достигает 97-100 дБА при предельно допустимом уровне 80-87 дБА в зависимости от категории тяжести работ. Превышение нормативных значений составляет от 10 до 20 децибел, что требует применения средств коллективной и индивидуальной защиты.

Повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны характерна для участков подготовки листа, сварки и плазменной резки. При работе кромкострогательных станков и щёточных машин в воздух выделяется пыль, содержащая оксиды железа и марганца. Концентрация пыли на этих участках достигает 12 мг/м³ при предельно допустимой концентрации 6 мг/м³ для пыли с содержанием двуокиси кремния до 20 процентов. На участке сварки в воздух выделяется сварочный аэрозоль, содержащий оксиды марганца (концентрация до 1,2 мг/м³ при ПДК 0,3 мг/м³), оксиды железа (до 17 мг/м³ при ПДК 6 мг/м³) и оксиды кремния (до 5 мг/м³ при ПДК 1 мг/м³). Превышения по сварочному аэрозолю составляют от двух до пяти раз. Также в воздух рабочей зоны могут поступать оксиды азота, оксид углерода и другие вредные вещества.

Движущиеся машины и механизмы представляют опасность травмирования на всех участках цеха. К ним относятся рольганги для перемещения листов и труб, правильные машины, кромкофрезерные станки, транспортные тележки, мостовые краны и другие подъёмно-транспортные устройства. Особую опасность представляют передвигающиеся по рольгангам тяжёлые листы массой до 15 тонн и трубы длиной до 12 метров, которые могут сместиться или упасть при нарушении режимов транспортировки. Также опасность представляют вращающиеся детали оборудования (валки правильных машин, фрезы кромкострогательных станков, сварочные головки), которые могут захватить одежду или части тела работающего.

Повышенная температура оборудования и материалов характерна для участков термообработки, сушки и сварки. Трубы после сварки и термообработки могут иметь температуру до 200-220 градусов Цельсия, что создаёт риск термических ожогов. Поверхности печей и трубопроводов горячей воды также имеют повышенную температуру. Кроме того, в цехе присутствуют такие вредные факторы, как недостаточная освещённость рабочих мест (особенно на участках контроля качества), повышенная влажность на участке гидросбива и гидроиспытаний, а также опасность поражения электрическим током при работе с электрооборудованием.

Таблица 3 - Потенциально опасные и вредные производственные факторы

| Операция технологического процесса | Агрегат, оборудование | Опасные и вредные производственные факторы | Фактическое значение | Нормированное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка листа | Кромкострогательные станки | Повышенный уровень шума на рабочем месте. Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны. | La=100 дБА KП=12 мг/м3 | ПДУ=80 дБА ПДК=6 мг/м3 |
| Формовка трубных заготовок | Пресс предварительной и окончательной формовки | Повышенный уровень шума на рабочем месте. Передвигающиеся изделия, заготовки, материалы. | Lа=97 дБ | ПДУ=87 дБА |

Продолжение таблицы 3

| Сварка труб | Сварочные аппараты | Движущиеся машины и механизмы. Повышенная запыленность и загазованность воздуха. | Окислы Mn: kП=1,2 мг/м3 Окислы Fe: kП=1,7 мг/м3 Окислы Si: kП=5 мг/м3 | ПДК=0,3 мг/м3 ПДК=6 мг/м3 ПДК=1 мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 Средства и мероприятия охраны труда в цехе

Для защиты работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов в цехе реализован комплекс организационных и технических мероприятий, а также применяются средства коллективной и индивидуальной защиты.

Для снижения уровня шума на рабочих местах применяются звукоизолирующие облицовки потолков и стен пультов управления из минераловатных плит ПП-80 толщиной 80 мм. Наиболее шумное оборудование (компрессоры, вентиляторы) размещается в изолированных помещениях. Вентиляторы устанавливаются на виброоснования с присоединением воздуховодов через гибкие вставки, а на воздуховодах монтируются шумоглушители. Для снижения шума от транспортируемых труб предусмотрено гуммирование транспортных роликов и передаточных устройств, что уменьшает ударный шум при перекатывании труб. Рабочие, занятые на участках с повышенным уровнем шума, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов слуха – противошумными наушниками или берушами.

Для защиты от повышенной запылённости и загазованности воздуха в цехе предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением и кондиционированием. На участках выделения вредностей (щёточная машина, кромкострогательный станок, сварочные головки, установки плазменной резки) устроены местные отсосы, объединённые в вытяжные системы. Воздух, отсасываемый от этих источников, перед выбросом в атмосферу очищается в мокрых вентиляторных пылеуловителях типа ПВМ-20 и ПВМ-40, а также в рукавных фильтрах и циклонах. Эффективность очистки составляет 90-96 процентов. В закрытых постах управления установлены оконные кондиционеры, обеспечивающие подачу очищенного и подогретого наружного воздуха. Рабочие на участках сварки и резки обеспечиваются респираторами или полумасками с фильтрами против сварочного аэрозоля.

Для защиты от движущихся машин и механизмов оборудование оснащается защитными ограждениями. Вдоль линии стана установлены металлические сетчатые ограждения высотой 1 метр. Рольганги ограждены металлическими ограждениями высотой 0,5 метра по пути следования заготовок и труб. Опасные зоны обозначены предупредительными знаками и световой сигнализацией. Персонал, работающий на участках с движущимся оборудованием, проходит инструктаж по безопасности и допускается к работе только в спецодежде, исключающей риск захвата частей тела движущимися механизмами.

Для защиты от термических ожогов горячие поверхности оборудования и трубопроводов покрываются тепловой изоляцией, а опасные зоны ограждаются. Персонал, работающий вблизи горячих поверхностей, обеспечивается термостойкими перчатками и костюмами. Также в цехе организованы места отдыха с нормальными температурными условиями для восстановления после работы в условиях повышенных температур.

В области пожарной безопасности цех относится к категории «Г» по взрывопожарной опасности. В цехе предусмотрена автоматическая система пожаротушения, включающая установку высокократной воздушно-механической пены для тушения кабельных сооружений и маслоподвалов. Помещения с ЭВМ защищаются установками объёмного газового тушения с использованием фреона. В цехе установлены пожарные краны в количестве 60 штук, огнетушители типов ОХХ-10, ОЧ-5, ОЧ-8, а также ящики с песком. Здание имеет вторую степень огнестойкости, предусмотрено 4 эвакуационных выхода.

Производственное освещение в цехе обеспечивается естественным (через световые проёмы и аэрационные фонари) и искусственным освещением. В качестве источников искусственного освещения применяются лампы ДРЛ-750 в производственных помещениях и люминесцентные лампы ЛД-30 в административных помещениях. Предусмотрено аварийное освещение, обеспечивающее освещённость на рабочих местах не менее 5 процентов от нормативной.

Санитарно-бытовые помещения цеха расположены в отдельном здании, связанном с основным производственным корпусом тёплым переходом. В состав бытовых помещений входят гардеробные (площадью 1987 м²), душевые (открытые душевые кабины из расчёта одна душевая на 5 человек), умывальники, санузлы, помещения общего питания (посадочные места из расчёта одно место на 4 человек), а также устройства питьевого водоснабжения. Планировка бытовых помещений исключает встречные потоки рабочих, а их расположение с наветренной стороны защищает от пыли и газов производства. На рабочих местах предусмотрены места для отдыха.

Персонал цеха обеспечивается средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами. В перечень СИЗ входят каска защитная, спецодежда (костюм хлопчатобумажный или с огнестойкой пропиткой), спецобувь (ботинки с металлическим подноском), перчатки или рукавицы, защитные очки или щиток, противошумные наушники или беруши, респиратор или полумаска для работ в запылённой среде. При работах на высоте применяются предохранительные пояса. За несоблюдение требований по применению СИЗ работник может быть привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до лишения премии или отстранения от работы.

Коллективные средства защиты включают системы вентиляции и кондиционирования, освещения, ограждения оборудования, сигнализацию, системы пожаротушения и оповещения о пожаре. Регулярно проводятся инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), проверка знаний требований охраны труда, а также периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Таблица 4 - Технические меры защиты

| Опасный или вредный производственный фактор | Защитное устройство | Параметры защитного устройства и его характеристика | Место установки защитного устройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Повышенный уровень шума на рабочем месте | Звукоизолирующая облицовка потолка и стен пультов управления. Звукоизолирующие кожухи | Минераловатные плиты ПП-80, толщиной 80мм | Облицовка потолка и стен пультов управления, источники шума на оборудовании |
| Движущиеся машины и механизмы | Защитное ограждение, предупредительные знаки | Металлические сетчатые ограждения h=1м, L=10м. | Вдоль линии стана ТЭСА 1020 |

| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Передвигающиеся изделия, заготовки, материалы | Ограждения рольгангов | Металлические ограждения h=0,5м | По пути следования заготовок и труб |
| Повышенный уровень запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны | Вытяжные зонты | Отсосы с расходом воздуха G=500 м3/ч, G=600 м3/ч, G=1000м3/ч. Вытяжной зонт 4·4м | Установки подготовки листа, сварки труб, плазменной резки |

6 Мероприятия по охране окружающей среды

6.1 Охрана воздушного и водного бассейнов

Деятельность трубоэлектросварочного цеха ТЭСА 1420 оказывает воздействие на атмосферный воздух и водные объекты, поэтому на предприятии реализован комплекс мероприятий, направленных на снижение этого воздействия до установленных нормативов.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в цехе являются щёточная машина, кромкострогальный станок, сварочные головки (сварка промежуточных швов, сварка наружных и внутренних швов), установки плазменной отрезки концов труб, установка для уборки флюсовой корки, печи сушки флюсов, пресс формовки, а также участок нанесения антикоррозионного покрытия, включающий наружный дробемёт, печь термообезжиривания, камеру нанесения эпоксидного праймера и печи нагрева. От этих источников в атмосферу поступают оксиды азота, оксид углерода, оксиды железа, оксиды марганца, оксиды кремния, пыль неорганическая, а также загрязняющие вещества от процесса нанесения покрытия – ксилол, толуол, бутилацетат, уксусная кислота, пыль эпоксидной краски и другие.

Для очистки отходящих газов от взвешенных веществ в цехе установлено пылегазоочистное оборудование. За щёточной машиной и кромкострогальным станком установлены мокрые пылеуловители типа ПВМ-20. За станами сварки наружных и внутренних швов, установками плазменной отрезки концов труб и установкой порезки технологических планок установлены мокрые пылеуловители типа ПВМ-40. За станками ремонтно-инструментального участка установлен циклон. За печами сушки флюсов установлены рукавные фильтры. За установками пылеуборки на участке подготовки флюсов и установкой для уборки флюсовой корки установлены батарейные циклоны. За наружным дробемётом участка антикоррозийного покрытия установлены циклон и металлический фильтр со вставкой из нетканой целлюлозы, эффективность очистки составляет 98,1 процента. За установкой напыления эпоксидного праймера и другими источниками участка покрытия установлены металлические фильтры со вставкой из нетканой целлюлозы, работающие с коэффициентом полезного действия 92,4 процента. Общая эффективность очистки на установленном пылеочистном оборудовании составляет от 90 до 96 процентов.

Суммарный годовой выброс загрязняющих веществ от цеха составляет около 526 тонн в год, из которых твёрдых веществ – около 124 тонн, жидких и газообразных – около 402 тонн. Основными загрязняющими веществами по массе выброса являются оксид углерода (251,5 тонн в год), оксиды азота (125,7 тонн в год), оксид железа (79,1 тонн в год), пыль неорганическая с содержанием кремния до 20 процентов (36 тонн в год) и бутилацетат (12 тонн в год). Выбросы остальных веществ составляют менее 10 тонн в год каждое.

Охрана водного бассейна включает мероприятия по очистке сточных вод и организации оборотных циклов водоснабжения. На АО «ВМЗ» образуются сточные воды трёх категорий: производственные, хозяйственно-бытовые и ливневые. В цехе ТЭСА 1420 организованы локальные оборотные циклы водоснабжения, что позволяет значительно сократить потребление свежей воды и сброс загрязнённых сточных вод. В цехе имеется грязный оборотный цикл №1 (ГОЦ №1), в котором вода используется для охлаждения трубы, сварочного шва, темплетов и установок контроля. В процессе вода контактирует с охлаждаемой поверхностью и загрязняется взвешенными веществами (окалиной) и нефтепродуктами. Очистка воды в ГОЦ №1 осуществляется на отстойниках первичных и вторичных (с маслосборными установками типа МС-600), а затем на антрацито-кварцевых фильтрах. После очистки содержание взвешенных веществ снижается с 32 до 17 мг/л, а нефтепродуктов – с 34 до 26 мг/л. Расход воды в ГОЦ №1 составляет 864 кубометра в час. Также в цехе имеется чистый оборотный цикл №1 (ЧОЦ №1) для подачи воды под высоким давлением на установку гидроиспытания труб. Источники загрязнения в этом цикле отсутствуют, расход воды составляет 450 кубометров в час.

Хозяйственно-бытовые сточные воды цеха поступают на биологические очистные сооружения завода. Ливневые сточные воды с территории цеха отводятся в общезаводскую ливневую сеть. Сброс сточных вод предприятия осуществляется в реку Железница по четырём водовыпускам. Контролируемые показатели качества сточных вод включают pH, содержание взвешенных веществ, БПК, ХПК, хлоридов, сульфатов, фосфатов, нитратов, нитритов, азота аммонийного, железа, меди, хрома и нефтепродуктов. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах не превышает установленных нормативов предельно допустимого сброса.

Таблица 5 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу ТЭСЦ-4

| Вещество | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |

Продолжение таблицы 5

| Железа оксид | ПДК с/с | 0,040000 | 3 | 3,4166477 | 79,133314 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,010000 | 2 | 0,0424880 | 1,129156 |
| Натрия гидрооксид | ОБУВ | 0,010000 |  | 0,0000076 | 0,000028 |
| Хрома (VI) оксид | ПДК с/с | 0,001500 | 1 | 0,0006334 | 0,003644 |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,200000 | 3 | 5,1301250 | 115,025551 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400000 | 3 | 0,4851086 | 10,719141 |
| Водород хлорид | ПДК м/р | 0,200000 | 2 | 0,0000660 | 0,000024 |
| Серная кислота | ПДК м/р | 0,300000 | 2 | 0,0000234 | 0,000159 |
| Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,150000 | 3 | 0,0380400 | 0,346792 |
| Сера диоксид | ПДК м/р | 0,500000 | 3 | 0,0204124 | 0,229491 |
| Сероводород | ПДК м/р | 0,008000 | 2 | 0,0000069 | 0,000011 |
| Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 14,4087087 | 251,531895 |

Продолжение таблицы 5

| Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,020000 | 2 | 0,0000840 | 0,002046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен | ОБУВ | 0,100000 |  | 0,0869250 | 1,952215 |
| Ксилол (смесь изомеров) | ПДК м/р | 0,200000 | 3 | 0,0954000 | 2,335980 |
| Толуол | ПДК м/р | 0,600000 | 3 | 0,1081000 | 2,645250 |
| Эпихлоргидрин | ПДК м/р | 0,200000 | 2 | 0,0001000 | 0,001612 |
| Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК м/р | 0,100000 | 3 | 0,0805000 | 1,970777 |
| Бутилацетат | ПДК м/р | 0,100000 | 4 | 0,4916000 | 12,035230 |
| Уксусная кислота | ПДК м/р | 0,200000 | 3 | 0,2034000 | 4,980156 |
| Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5,000000 | 4 | 0,0361468 | 0,029089 |
| Краска порошковая эпоксидная | ОБУВ | 0,010000 |  | 0,2747200 | 4,629360 |
| Керосин | ОБУВ | 1,200000 |  | 0,0619649 | 0,529312 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | ПДК м/р | 1,000000 | 4 | 0,0100731 | 0,059862 |
| Пыль неорганическая: 70-20% Si02 | ПДК м/р | 0,300000 | 3 | 0,0070533 | 0,194556 |

Продолжение таблицы 5

| Пыль неорганическая: до 20% Si02 | ПДК м/р | 0,500000 | 3 | 1,4689706 | 35,998612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль полипропилена | ОЬУВ | 0,100000 |  | 0,0498000 | 0,847400 |
| Пыль абразивная | ОБУВ | 0,040000 |  | 0,0051000 | 0,091800 |
| Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакрил. мономеров | ОБУВ | 0,100000 |  | 0,0013750 | 0,023485 |
| Пыль полипропилена | ОБУВ | 0,100000 |  | 0,0498000 | 0,847400 |
| Пыль полипропилена | ОБУВ | 0,040000 |  | 0,0051000 | 0,091800 |
| Всего веществ: 29 | 26,5235804 | 526,445948 |  |  |  |
| в том числе твердых: 11 | 5,3917530 | 124,350334 |  |  |  |
| жидких/газообразных: 18 | 21,1318274 | 402,095614 |  |  |  |

6.2 Утилизация вредных веществ, выделяемых на производстве

На предприятии организована система сбора, обезвреживания и утилизации отходов производства. Основными видами отходов в цехе ТЭСА 1420 являются металлолом (габаритный и негабаритный), стружка витковая, окалина, отработанные флюсы, шламы от очистки газов и сточных вод, отработанные масла и нефтепродукты, а также твёрдые бытовые отходы.

Металлолом и стружка собираются в специальные контейнеры и направляются на переплавку в электросталеплавильный цех завода или реализуются сторонним металлургическим предприятиям в качестве вторичного сырья. Окалина также используется в металлургическом производстве как компонент шихты при выплавке стали. Отработанные флюсы после регенерации частично возвращаются в производство, а непригодная часть утилизируется в соответствии с установленными требованиями.

Шламы от мокрых пылеуловителей и очистки сточных вод обезвоживаются на фильтр-прессах и направляются на шламонакопитель, где происходит их дальнейшее обезвоживание и складирование. Часть шламов после соответствующей подготовки может использоваться в строительной индустрии. Отработанные масла и нефтепродукты собираются в отдельные ёмкости и сдаются специализированным организациям для регенерации или утилизации. Твёрдые бытовые отходы вывозятся на полигоны захоронения, организованные в соответствии с санитарными нормами.

Сварочный аэрозоль, уловленный в пылеуловителях, содержит оксиды металлов и также подлежит утилизации в соответствии с классом опасности. Утилизация всех видов отходов осуществляется на основании лицензий, а предприятие ведёт строгий учёт образования и движения отходов в рамках паспортов опасных отходов.

Таблица 6 - Характеристика выпусков сточных вод (выпуски №№ 2, 5, 6)

| Показатели |  | Выпуск № 2 | Выпуск № 5 | Выпуск № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН | 7,23 | 7,45 | 7,36 |
| 2 | Взвешенные вещества , мг/л | 18,31 | 16,37 | 16,89 |
| 3 | Сухой остаток", мг/л | 282,50 | 181,50 | 310,50 |
| 4 | БПК3', мг/л | 3,35 | 3,59 | 3,08 |
| 5 | ХПК', мг/л | 26,58 | 26,76 | 25,88 |
| 6 | Хлориды", мг/л | 29,65 | 19,50 | 45,50 |
| 7 | Сульфаты", мг/л | 19,00 | 18,50 | 25,30 |
| 8 | Фосфаты2, мг/л | 0,07 | 0,20 | 0,16 |
| 9 | Нитраты2, мг/л | 0,41 | 0,49 | 0,34 |
| 10 | Нитриты2, мг/л | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Азот амонийный , мг/л | 0,49 | 0,44 | 0,47 |
| 12 | Железо , мг/л | 0,73 | 0,63 | 0,73 |
| 13 | Медь, мг/л | н/о* | н/о | н/о |
| 14 | Хром 3+, мг/л | _** | н/о | н/о |
| 15 | Хром 6+, мг/л | - | н/о | н/о |
| 16 | Нефтепродукты1, мг/л | 0,15 | 3,95 | 0,21 |
| 17 | ОКБ, КОЕ/100 мл | 0÷6х104 | 0÷4х104 | 0÷7х104 |
| 18 | ТКБ, КОЕ/100 мл | н/о | н/о | н/о |
| 19 | Колифаги, БОЕ/100 мл | менее 10 | менее 10 | менее 10 |
| 20 | Токсичность | не токсично | не токсично | не токсично |

6.3 Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ

Для контроля за состоянием окружающей среды предприятие руководствуется установленными нормативами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и водных объектах. Основные нормативные значения для наиболее значимых загрязняющих веществ, выбрасываемых цехом, приведены ниже.

По атмосферному воздуху предельно допустимые концентрации для населённых мест установлены следующими значениями. Максимальная разовая ПДК для оксида углерода составляет 5 мг/м³, для диоксида азота – 0,2 мг/м³, для оксида марганца – 0,01 мг/м³, для оксида железа (по ПДК среднесуточной) – 0,04 мг/м³, для пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния до 20 процентов – 0,3 мг/м³, для ксилола – 0,2 мг/м³, для толуола – 0,6 мг/м³, для бутилацетата – 0,1 мг/м³. Фактические концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не должны превышать этих нормативов. Ширина санитарно-защитной зоны для цеха установлена в размере 500 метров согласно санитарной классификации производственных процессов.

По водным объектам нормы предельно допустимых концентраций для водоёмов рыбохозяйственного значения установлены следующими значениями. ПДК взвешенных веществ не должна превышать фонового значения более чем на 0,25 мг/л. ПДК нефтепродуктов составляет 0,05 мг/л, железа общего – 0,1 мг/л, меди – 0,001 мг/л, хрома – 0,02 мг/л, нитратов – 9,1 мг/л, нитритов – 0,08 мг/л, фосфатов – 0,15 мг/л. Показатель pH должен находиться в пределах 6,5-8,5, а содержание растворённого кислорода – не менее 6 мг/л.

Для контроля соблюдения нормативов предприятие ведёт производственный экологический контроль, включающий регулярные замеры выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, а также мониторинг состояния окружающей среды на границе санитарно-защитной зоны. Результаты контроля оформляются в виде протоколов и отчётов, которые предоставляются в контролирующие органы. При превышении установленных нормативов принимаются меры по выявлению причин и устранению нарушений. За последние годы, согласно представленным данным, превышений предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны не зафиксировано, что свидетельствует об эффективности реализуемых природоохранных мероприятий.

ВЫВОД

В результате прохождения производственной практики в акционерном обществе «Выксунский металлургический завод» (АО «ВМЗ») в трубоэлектросварочном цехе № 4 (ТЭСА 1420) были выполнены все поставленные задачи, предусмотренные индивидуальным заданием.

В ходе практики изучена производственная структура предприятия и цеха. Установлено, что АО «ВМЗ» является одним из крупнейших производителей трубной продукции в России, осуществляющим полный цикл производства – от выплавки стали до отгрузки готовых труб. Цех ТЭСА 1420 специализируется на выпуске прямошовных сварных труб диаметром от 508 до 1422 мм с толщиной стенки до 48 мм и длиной до 12,3 метров. Мощность цеха составляет до 300 тысяч тонн труб в год, фактическая годовая производительность – около 260 тысяч тонн.

Рассмотрен сортамент выпускаемой продукции и технические требования к исходной заготовке – листовому прокату. Трубы изготавливаются из сталей классов прочности от К42 до К70 (включая К60, К65, К70) по стандартам API 5L и ГОСТ Р ИСО 3183. Технические требования к листам регламентируют допуски по толщине, длине, плоскостности и серповидности, а также качество поверхности и кромок.

Изучена технологическая линия производства труб, включающая участки складирования листа, правки, очистки от окалины, обработки кромок, подгибки кромок, шаговой формовки, сварки технологического шва, сварки внутреннего и наружного шва под флюсом, термической обработки, неразрушающего контроля, гидроиспытаний и нанесения антикоррозионного покрытия. Описана конструкция и даны технические характеристики основного оборудования цеха.

В качестве основного рассматриваемого агрегата детально изучен пресс шаговой формовки. Рассмотрены его конструкция, состоящая из станины, нижней и верхней балок, гидроцилиндров прессования и подъёма, направляющих и рабочего инструмента. Описан принцип работы пресса, заключающийся в последовательной многопереходной гибке плоского листа по всей длине для получения незамкнутой цилиндрической заготовки. Технические характеристики пресса: усилие прессования до 65 МН, рабочее давление в гидросистеме до 31,5 МПа, ход гибочной балки 360 мм, точность синхронизации ±0,5 мм.

Выполнены расчёты энергосиловых параметров процесса формовки для трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 28 мм из стали марки 10Г2ФБЮ. Максимальная деформация на поверхностях листа при изгибе составила 0,028%, момент изгиба при упругопластическом деформировании – 5707 Н·м, полная работа гиба одной заготовки – 1174884 Дж. Проведён расчёт на прочность гидроцилиндров пресса, который показал, что толщина стенок и днища цилиндров имеет пятикратный запас прочности, что гарантирует надёжную и безопасную работу оборудования.

Изучена кинематическая схема и гидравлический привод пресса. Гидропривод включает шесть насосов, маслобак, станцию фильтрации, гидроаккумулятор, предохранительные клапаны и гидрораспределители. Максимальная скорость перемещения верхней балки под нагрузкой составляет 9,5 мм/с. Рабочий инструмент (пуансон и бойки) изготавливается из высокопрочных сталей. Геометрические параметры формовки: шаг формовки 254,9 мм, максимальный ход пуансона 20,55 мм.

Проанализированы технико-экономические показатели производства. Доля рассматриваемого профиля (труба 1420×28 мм из стали К60) в общем объёме производства цеха составляет 7-10%. Коэффициент расхода металла – 1,031, выход годного – 97%. Расход электроэнергии на 1 тонну продукции – 127 кВт·ч, газа – 5,2 м³, воды технической – 3,75 м³. Часовая производительность пресса шаговой формовки составляет 300-375 тонн в час. Полная себестоимость одной тонны труб – 20739 рублей, рентабельность продукции – 17,5%. Организационно-правовая форма предприятия – акционерное общество.

Рассмотрены мероприятия по охране труда. Основными опасными производственными факторами в цехе являются повышенный уровень шума (до 100 дБА), запылённость и загазованность воздуха (превышения ПДК по сварочному аэрозолю до 5 раз), движущиеся машины и механизмы, а также повышенная температура оборудования. Для защиты работающих применяются средства коллективной защиты (звукоизоляция, вентиляция, ограждения) и индивидуальной защиты (каски, спецодежда, наушники, респираторы, очки).

Изучены мероприятия по охране окружающей среды. В цехе установлено эффективное пылегазоочистное оборудование (циклоны, рукавные фильтры, пылеуловители ПВМ) с эффективностью очистки 90-98%. Организованы оборотные циклы водоснабжения, что позволяет сократить потребление свежей воды и сброс загрязнённых сточных вод. Все показатели выбросов и сбросов не превышают установленных нормативов ПДК.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 21014-88. Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности. – М.: ИПК «Издательство стандартов», 1988.

2 ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. – М.: ИПК «Издательство стандартов», 2002.

3 ГОСТ Р ИСО 3183-2012. Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ, 2013.

4 API Specification 5L. Specification for Line Pipe. – American Petroleum Institute, 2018.

55 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1997.

6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.

7 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Стройиздат, 1996.

8 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1997.

9 НПБ 105-03. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 2003.

10 Самусев С.В., Фортунатов А.Н., Овчарова Н.В. Теория, технология и оборудование для производства прямошовных сварных труб большого диаметра в линии ТЭСА – 1420. Часть 1. – Выкса: Выксунский филиал НИТУ «МИСиС», 2012. – 108 с.

11 Самусев С.В., Фортунатов А.Н., Овчарова Н.В. Теория, технология и оборудование для производства прямошовных сварных труб большого диаметра в линии ТЭСА – 1220. – Выкса: ВФ МИСиС, 2010. – 139 с.

12 Данченко В.Н., Коликов А.П., Романцев Б.А., Самусев С.В. Технология трубного производства: Учебник для вузов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2002. – 640 с.

13 Коликов А.П., Романенко В.П., Самусев С.В. и др. Машины и агрегаты трубного производства: Учебное пособие для вузов. – М.: МИСиС, 2007. – 536 с.

14 АО «ВМЗ». Классификатор дефектов поверхности проката и труб в ТЭСК ТБД. КД 22-01-2009. – Выкса: АО «ВМЗ», 2009.

15 Технологическая инструкция ТИ 153-ТР.ТС-38-98. Производство сварных прямошовных труб в линии ТЭСА 1420. – Выкса: АО «ВМЗ», 1998.