Слайд 1. Титульный

Что на слайде:

- Фото завода / цеха ТЭСА 1420

- Тема: «Производственная практика в АО «ВМЗ». Пресс шаговой формовки — устройство, технология, расчёты»

- ФИО: Мокров Кирилл Владимирович

- Группа: МО-24

Говорить (расширенно):
Здравствуйте, уважаемая комиссия. Я проходил производственную практику в акционерном обществе «Выксунский металлургический завод» – одном из ведущих предприятий трубной отрасли России. Практика проходила в цехе ТЭСА 1420, который специализируется на производстве прямошовных сварных труб большого диаметра. Объектом моего изучения стал пресс шаговой формовки – ключевой агрегат, формирующий геометрию будущей трубы. В докладе я кратко расскажу о предприятии, самом агрегате, технологии, расчётах и результатах.

Возможный вопрос: Почему вы выбрали именно пресс шаговой формовки?

Ответ: Это самый сложный и ответственный агрегат в линии. Именно он задаёт геометрию трубы, от которой зависит качество сварного шва и готового изделия. Без понимания его работы невозможно разобраться в производстве труб большого диаметра.

Слайд 2. О предприятии и цехе

Что на слайде:

- Логотип АО «ВМЗ»

- Фото цеха ТЭСА 1420

- Цифры: 300 тыс. тонн/год, диаметр труб до 1422 мм, длина до 12,3 м

Говорить (расширенно):
АО «ВМЗ» – это крупнейший производитель труб для нефтегазового сектора. Завод поставляет продукцию для таких компаний, как «Газпром», «Транснефть», «Лукойл». Цех ТЭСА 1420, в котором я работал, выпускает прямошовные трубы. Обратите внимание на цифры: годовая мощность цеха – до 300 тысяч тонн, диаметр труб – от 508 до 1422 миллиметров, толщина стенки – до 48 миллиметров, длина – до 12,3 метров. Такие трубы используются в магистральных газопроводах, в том числе в районах Крайнего Севера и на морских шельфах. Численность цеха – около 200 человек, производительность труда – примерно 130 тонн на одного работающего в год.

Возможный вопрос: Почему цех называется ТЭСА 1420?

Ответ: ТЭСА расшифровывается как «трубоэлектросварочный агрегат», а 1420 – максимальный диаметр выпускаемой трубы в миллиметрах. Это стандартное обозначение для подобных производственных линий.

Слайд 3. Технологическая линия цеха

Что на слайде:

- Схема линии: склад → правка → фрезеровка кромок → пресс формовки → сварка → экспандер → контроль → склад

Говорить (расширенно):
Давайте посмотрим на технологическую линию. Она вытянута более чем на 800 метров. Всё начинается со склада листового металла. Лист сначала правят на девятивалковой правильной машине, чтобы убрать остаточные напряжения и деформации после прокатки. Затем на кромкофрезерном станке подготавливают продольные кромки под сварку – формируют Х-образную разделку. Дальше лист поступает на пресс шаговой формовки – это центральный агрегат, который мы рассмотрим подробнее. После формовки заготовка сваривается – сначала технологический шов, потом внутренний и наружный швы под флюсом. Затем труба калибруется на гидромеханическом экспандере, проходит ультразвуковой и рентгеновский контроль, гидроиспытания и поступает на склад готовой продукции. Каждый этап важен, но именно формовка задаёт будущую геометрию трубы.

Возможный вопрос: Что такое экспандер и зачем он нужен?

Ответ: Экспандер – это устройство, которое раздаёт трубу изнутри по всей длине. Он устраняет овальность, обеспечивает точный наружный диаметр и прямолинейность. Без экспандера труба после сварки может иметь неровную геометрию.

Слайд 4. Пресс шаговой формовки – общий вид

Что на слайде:

- Крупное фото/чертёж пресса

- Стрелки: станина, верхняя балка, нижние бойки, гидроцилиндры, пуансон

Говорить (расширенно):
Это – пресс шаговой формовки. Его основная задача – последовательной гибкой превратить плоский лист в незамкнутую цилиндрическую заготовку. Пресс гидравлический, его усилие достигает 65 меганьютонов при рабочей длине 13 метров, что составляет 5 меганьютонов на погонный метр. Рабочее давление в гидросистеме – до 31,5 мегапаскаля. Конструкция включает массивную станину сварного типа, верхнюю балку, к которой крепится пуансон (или нож), нижнюю балку с опорными бойками, а также шесть гидроцилиндров: четыре плунжерных и два дифференциальных поршневых. Направляющие обеспечивают вертикальное перемещение верхней балки с точностью синхронизации ±0,5 миллиметра. Ход гибочной балки – 360 миллиметров. Это очень мощная и точная машина.

Возможный вопрос: Почему именно «шаговая» формовка?

Ответ: Потому что лист формуется не за один проход, а последовательными вдавливаниями – шагами. Каждый шаг пуансон опускается на заданную глубину, затем поднимается, лист перемещается на следующую позицию, и процесс повторяется. За один цикл формуется вся длина трубы.

Слайд 5. Принцип работы пресса

Что на слайде:

- Схема шаговой гибки: лист → последовательные вдавливания пуансона

- Показан шаг формовки (~255 мм)

Говорить (расширенно):
Как именно работает пресс? Лист подаётся входным рольгангом, центрируется, затем укладывается на откидные столы. Толкающие тележки перемещают лист в первую позицию формовки. Верхняя балка с пуансоном опускается и вдавливает лист между бойками. После подъёма балки лист сдвигается на следующий шаг. Полный цикл формовки трубы диаметром 1420 миллиметров составляет 17 шагов. Интересная особенность: сначала формуются продольные кромки, затем левая часть заготовки (9 шагов), затем правая часть, и последним шагом – средний участок. Шаг формовки составляет около 255 миллиметров. Такой порядок позволяет избежать переформовки и получить равномерную кривизну по всей заготовке.

Возможный вопрос: Почему 17 шагов, а не, например, 10?

Ответ: Количество шагов зависит от диаметра трубы, толщины стенки и свойств материала. 17 шагов – это эмпирически подобранное значение для трубы 1420 мм, которое обеспечивает плавное изменение кривизны без резких перегибов и минимизирует пружинение металла.

Слайд 6. Рабочий инструмент и параметры

Что на слайде:

- Рисунок пуансона и бойков

- Таблица для трубы 1420×28 мм (сталь 10Г2ФБЮ)

Говорить (расширенно):
Рассмотрим рабочий инструмент на примере конкретной трубы: диаметр 1420 мм, толщина стенки 28 мм, сталь 10Г2ФБЮ (предел текучести около 550 МПа). Для такой толщины используется пуансон (а не нож). Радиус пуансона – 475 миллиметров, радиус опорных бойков – 100 миллиметров. Шаг формовки – 254,9 мм, максимальный ход пуансона – 20,55 мм. Максимальная деформация на поверхности листа при изгибе составляет всего 0,028% – это упруго-пластическая деформация. Момент изгиба – около 5707 Н·м. Инструмент изготавливается из высокопрочных штамповых сталей: для пуансонов – 4Х5МФ1С, 5Х3В3МФС, для ножей – 4Х5В2ФС, для бойков – 5Х3В3МФС, 5ХВ2С. Эти стали обладают высокой твёрдостью, износостойкостью и теплостойкостью.

Возможный вопрос: Чем отличается нож от пуансона и когда что применяется?

Ответ: Пуансон имеет скруглённую рабочую поверхность, нож – более острую. Нож применяется для толстых стенок (более 40 мм), где нужно сосредоточить усилие на меньшей площади. Пуансон – для тонких и средних стенок (до 40 мм), чтобы распределить нагрузку и избежать вмятин.

Слайд 7. Гидравлический привод и кинематика

Что на слайде:

- Схема гидропривода: насосы → распределители → цилиндры

- Скорость: 9,5 мм/с под нагрузкой

Говорить (расширенно):
Гидропривод – это «сердце» пресса. Система включает шесть насосов, маслобак, станцию фильтрации, гидроаккумулятор, предохранительные клапаны и гидрораспределители с электрическим пропорциональным управлением. Эти распределители не только меняют направление потока масла, но и регулируют его расход, то есть скорость движения балки. При движении вниз масло подаётся в плунжерные цилиндры и в поршневые полости дифференциальных цилиндров. При движении вверх – в штоковые полости дифференциальных цилиндров. Скорость под нагрузкой – 9,5 миллиметра в секунду. Каждый цилиндр оснащён датчиком пути, связанным с измерительным мостом на фундаменте. Это обеспечивает синхронизацию с точностью ±0,5 мм – критически важно, чтобы труба не получилась «винтообразной». Потери давления в напорной линии – 0,2 МПа, в сливной – 0,1 МПа.

Возможный вопрос: Что произойдёт, если синхронизация нарушится?

Ответ: Если один цилиндр отстаёт, верхняя балка перекашивается. Система управления это detects через датчики и либо увеличивает давление на отстающий цилиндр, либо останавливает пресс. При сильном перекосе возможен брак заготовки или повреждение инструмента.

Слайд 8. Дефекты и брак на прессе

Что на слайде:

- Фото дефектов: риски, задиры, вдавы, отпечатки, вмятины

- Короткий список причин

Говорить (расширенно):
Как и на любом оборудовании, на прессе шаговой формовки возникают дефекты. Я систематизировал их. Риски – это канавки без выступа кромок. Появляются от царапания о транспортные ролики или о нижние бойки. Если риски поперечные – это перемещение листа поперёк, если продольные – продольное движение. Задиры – канавка с собранным металлом на конце. Образуются от налипшей окалины на бойках или роликах. Продиры – нарушение целостности поверхности с углублением. Возникают при резком трении об оборудование. Вдавы – хаотичные углубления от инородных частиц (окалина, стружка), попавших между листом и инструментом. Отпечатки – периодически повторяющиеся углубления, если на пуансоне есть дефект или налипла частица. Вмятины – углубления без утонения стенки от неправильной настройки подъёмных роликов. При нарушении режимов формовки возникает недоформовка (недостаточная кривизна) или переформовка (избыточная кривизна). Контроль – визуальный и с помощью шаблонов кривизны.

Возможный вопрос: Как отличить задир от риски?

Ответ: У риски дно закруглённое или плоское, края ровные. У задира один из краёв приподнят, с наростом металла – это результат сдвига и налипания. Задир более опасен, так как может стать концентратором напряжений.

Слайд 9. Технико-экономические показатели

Что на слайде:

- Коэффициент расхода металла: 1,031

- Электроэнергия: 127 кВт·ч/т

- Себестоимость: ~20 700 руб/т

- Рентабельность: 17,5%

- Производительность пресса: 300–375 т/ч

Говорить (расширенно):
Теперь коротко об экономике. Коэффициент расхода металла – 1,031, то есть на 1 тонну готовых труб уходит 1,031 тонны заготовки. Потери – это обрезь, стружка, окалина и брак. Общий выход годного – 97%. Энергозатраты на тонну: электроэнергии – 127 кВт·ч, технологического газа – 5,2 кубометра, технической воды – 3,75 кубометра. Полная себестоимость тонны труб – около 20 700 рублей, средняя цена реализации – 26 500 рублей. Прибыль с тонны – примерно 5760 рублей, рентабельность продукции – 17,5%. Часовая производительность самого пресса при хорошей синхронизации достигает 375 тонн, но «узким местом» линии являются сварочные станы и гидроиспытательный пресс, поэтому общая производительность цеха ниже. Тем не менее, показатели стабильные и соответствуют плану.

Возможный вопрос: Почему рентабельность 17,5% считается хорошей?

Ответ: Для металлургической отрасли, особенно для трубного производства, норма рентабельности 10–15%. 17,5% – это выше среднего, что говорит об эффективной работе цеха и востребованности продукции.

Слайд 10. Итоги и выводы

Что на слайде:

- Изучен пресс шаговой формовки: устройство, кинематика, инструмент

- Проведены расчёты усилий, прочности, энергосиловых параметров

- Показатели соответствуют нормам

- Охрана труда и экология соблюдаются

Говорить (расширенно, завершающая речь):
Подведём итог. За время практики я детально изучил пресс шаговой формовки – центральный агрегат цеха ТЭСА 1420. Я разобрался в его конструкции, гидравлическом приводе, кинематике, принципе шаговой формовки, рабочем инструменте. Выполнил расчёты: определил усилие формовки, момент изгиба, деформацию металла, проверил прочность гидроцилиндров – запас прочности получился пятикратным, что гарантирует безопасную работу. Проанализировал возможные дефекты, их причины и способы контроля. Ознакомился с технико-экономическими показателями – расход металла, энергозатраты, себестоимость, рентабельность. Также изучил мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, а также экологические аспекты – очистку выбросов и оборотное водоснабжение. Практика дала мне не только теоретические знания, но и реальное представление о работе крупного металлургического предприятия. Спасибо за внимание, я готов ответить на ваши вопросы.

Возможный вопрос: Что вам дала эта практика как будущему инженеру?

Ответ: Я научился связывать теорию с практикой – расчёты усилий, деформаций, которые мы изучаем в университете, увидел в реальном оборудовании. Понял, как организовано производство, как работают технологи и ремонтные службы, как контролируется качество. Это бесценный опыт для моей будущей работы по специальности.